# Duro Plus L

|  |  |
| --- | --- |
| **1** | **OPIS PRODUKTU** |
|  | Komponent Duro Plus L - komponent zwiększający odporność na ścieranie. Idealny do silnie użytkowanych powierzchni oraz ciemnych podłóg wrażliwych na zarysowania. |
| **2** | **ZAKRES STOSOWANIA** |
|  | Stosować jako dodatek do PU Siegel, Super PU Siegel, PU Antykolor. W połączeniu z tymi produktami zapewnia optykę extra mat. Zalecany do powierzchni bardzo mocno obciążonych na przykład centra handlowe, sklepy, restauracje, szkoły itp. Tylko do profesjonalnego użytku. Dodawać do lakieru bazowego w ilości 20% objętości czyli np. 1 litr Duro Plus L dodać do 5 litrów PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor |
| **3** | **PRZYGOTOWANIE** |
|  | 1. produkt Duro Plus L dokładnie wymieszać w pojemniku, w którym jest dostarczony 2. wlać Duro Plus L do pojemnika z lakierem PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor 3. dokładnie wymieszać obydwa produkty przez 10 min. 4. do pojemnika wlać Utwardzacz przeznaczony do produktu PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor tworzącego bazę w ilości 1:10 - czyli 0,5 litra utwardzacza na 5 litrów PU Siegel, albo Super PU Siegel, lub PU Antykolor 5. bardzo dokładnie wymieszać produkty 6. odczekać ok. 10 min przy otwartym pojemniku z gotowym lakierem 7. aplikować tak jak lakiery z rodziny PU Siegel |
|  | **UWAGA:**  - przed aplikacją zrobić próbę w celu ustalenia pożądanego stopnia matowości  - należy wymieszać wystarczającą ilość produktów żeby starczyło na aplikacje na założonej powierzchni.  - ewentualne dorabianie produktu, aby uzupełnić brakującą powierzchnię może doprowadzić do różnic stopnia połysku; w celu dobrania dokładnych proporcji zalecamy użyć wagę |
| **4** | **ZUŻYCIE** |
|  | 1. wlewając 1 litr produktu Duro Plus L do 5 litrów produktu PU Siegel oraz dodając 0,5 litra Utwardzacza (w komplecie z PU Siegel) otrzymujemy 6,5 litra gotowego produktu co wystarczy na powierzchnię 65 m2 przy aplikacji 2 warstw 2. nie zalecamy aplikacji produktu w jednej warstwie i więcej niż dwie warstwy 3. produkt aplikować wałkiem aquatop 10 mm 4. użycie innego wałka nie daje gwarancji aplikacji założonej grubości lakieru oraz jego funkcjonowania |
| **5** | **CZAS SUSZENIA I UTWARDZANIA** |
|  | 1. po aplikacji pierwszej warstwy czekamy 1 godzinę 2. sprawdzić czy lakier jest suchy 3. aplikacja drugiej warstwy w kierunku prostopadłym do pierwszej 4. po 12 godzinach można podłogę użytkować nie poddając jej dużym obciążeniom – przesuwanie mebli i ciężkich przedmiotów 5. po 12 godzinach można korzystać z podłogi zwracając uwagę, aby nie poddawac powierzchni dużym obciążeniom np. nie przesuwać mebli 6. przez pierwsze trzy dni do usuwania codziennych zabrudzeń stosować czystą wodę – nie używać środków chemicznych 7. po tym okresie do usuwania codziennych zabrudzeń stosować PU Środek do Codziennej Pielęgnacji |
| **6** | **MAGAZYNOWANIE I TERMIN PRZYDATNOŚCI** |
|  | 1. chronić przed mrozem 2. przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze powyżej 5oC do max 25 oC 3. produkt przydatny do użytku w zamkniętym, oryginalnym pojemniku przez 24 miesiące od daty produkcji, 4. przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 5. w przypadku magazynowania w różnych temperaturach lub w otwartym pojemniku przed użyciem produkt należy przelać przez sitko |
| **7** | **SKŁAD, OZNAKOWANIE, ZALECENIA** |
|  | 1. skład: woda, poliakrylany, kwasy krzemowe, minerały, woski, dodatki. 2. zawiera 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on 3. może wywoływać reakcje alergiczne 4. voc (g / l), 2 (ISO11890) 5. ADR / RID: nie jest towarem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów transportowych 6. CLP / GHS: oznakowanie nie jest to konieczne 7. opróżnione pojemniki mogą być wyrzucane razem z odpadami domowymi lub zabrane do centrum recyklingu 8. DURO PLUS L stosować do PU Siegel, Super PU Siegel, PU Anticolor |

|  |  |
| --- | --- |
| **8** | **ZALECENIA SPECJALNE** |

|  |  |
| --- | --- |
| **9** | **WSKAZÓWKI** |
|  | Niżej wymienione dokumenty stanowią integralną część Karty Produktu  - Instrukcja aplikacji produktów z rodziny PU Siegel  - Karta Charakterystyki  Cytowany dokumenty, jak również aktualne informacje o produkcie są dostępny na naszej stronie internetowej [www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu) lub na żądanie pocztą e-mail. |

|  |  |
| --- | --- |
| Dr. Schutz Polska sp. z o. o.  ul. Dekoracyjna 3  65-722 Zielona Góra  Tel.: + 48 535 500 483  e-mail: [andrzej.zabiega@dr-schutz.eu](mailto:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu) | CC-Dr. Schutz GmbH  Holbeinstraße 17  53175 Bonn  Tel.: + 49 (0) 228 / 95 35 2-0  Fax: + 49 (0) 228 / 95 35 2-29  e-mail[: zentrale@dr-schutz.com](mailto:zentrale@dr-schutz.com) |