KARTA TECHNICZNA

WERSJA z 12 maja 2025 roku

KARTA TECHNICZNA

### WERSJA z dnia 12 maja 2025 r.

# PU Antykolor

## OPIS PRODUKTU

Wysoce specjalistyczny dwuskładnikowy wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy do zabezpieczania podłóg. Charakteryzuje się szczególnie wysoką gęstością usieciowania, co zapewnia wysoką odporność na barwniki, plastyfikatory i chemikalia. Tworzy trwałą powłokę zabezpieczającą do wieloletniej ochrony podłóg. Do stosowania na nowych wykładzinach lub podczas renowacji elastycznych okładzin podłogowych. Do pomieszczeń komercyjnych o zwiększonym narażeniu na działanie chemikaliów, takich jak salony fryzjerskie, salony samochodowe, placówki medyczne i laboratoria. Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

- Zalecany w sektorze opieki zdrowotnej ze względu na lepszą łatwość czyszczenia i optymalną dezynfekcję. Spełnia

wymagania norm TRBA 250 i DIN 13063.

- Zmniejsza przywieranie brudu i ułatwia konserwację.

- Doskonała rozlewność i przyczepność. Niezawodna i łatwa aplikacja.

- Testowany zgodnie z normą EN 16165-B (dawniej DIN 51130), klasa antypoślizgowości R9. (Extra matowy)

- Bezwonny. Produkt przebadany pod kątem emisji zgodnie z wytycznymi AgBB.

Numer aprobaty Z-157.20-69 (Niemcy)

Dostępne stopnie połysku (w nawiasie stopnie połysku):

- matowy (5-10) - proporcje mieszania z Utwardzaczem A 5:1

- satyna (10-20) - proporcje mieszania z Utwardzaczem A 5:1

- półpołysk (30-50) - proporcje mieszania z Utwardzaczem A 4:1

Zastosowanie:

- PCV / LVT

- linoleum

- kauczuk

- tzw. żywice epoksydowe i poliuretanowe

- podłogi drewniane i korkowe po zagruntowaniu lakierem podkładowym do drewna wskazanym przez

firmę Dr. Schutz

- w trakcie renowacji podłogi po zastosowaniu lakieru kolorowego PU COLOR firmy Dr. Schutz.

- podłogi mineralne po zagruntowaniu produktem PRIMER produkcji firmy Dr. Schutz

Przydatność do podłóg antypoślizgowych, podłóg pływających, powierzchni o dużej teksturze i podłóg                                z wypukłościami należy wcześniej ustalić indywidualnie dla każdego projektu.

Połączenie z dodatkami Dr. Schutz jest możliwe i rozszerza zakres zastosowań:

- komponent DURO PLUS – zwiększa odporność lakieru na rysowanie i ścieranie; obniża połyskowość około 35%

- komponent ANTYSLIP R10 – zwiększa antypoślizgowość powierzchni do stopnia R10

- komponent ANTYSLIP R11 – zwiększa antypoślizgowość powierzchni do stopnia R11

- komponent FLEX ADD do miękkich żywic poliuretanowych i innych podłoży o wysokiej elastyczności punktowej

Strona 1 z 5

o twardości Shore'a D < 60.

KARTA TECHNICZNA

WERSJA z 12 maja 2025 roku

PRODUKT-INFORMATION

Versionsdatum: 12.05.2025

# PU Antykolor

## PRZYGOTOWANIE I WARUNKI APLIKACJI

Dokładnie wymieszać produkt w oryginalnym pojemniku bez otwierania pojemnika. Wlać do pojemnika

UTWARDZACZ w proporcji jak w pkt. 1. Dokładnie i równomiernie wymieszać lakier PU ANTYKOLOR

z UTWARDZACZEM. Wymieszane produkty odstawić na około 10 minut i ponownie wymieszać.

Nie przygotowywać więcej gotowego lakieru PU ANTYKOLOR niż zostanie zużyte w ciągu 2 godzin.

Nakładać równomiernie na odpowiednio przygotowane podłoże (patrz nasza

Informacja Techniczna „Przygotowanie Podłoża”) za pomocą wałka Dr. Schutz Aquatop w temperaturze nie

niższej niż 15°C. Zapewnić wysychanie bez klimatyzacji i wentylacji.

Uwagi:

- powierzchnia lakierowana musi być profesjonalnie przygotowana; musi być czysta, wolna od pozostałości środków

pielęgnacyjnych i starych powłok zabezpieczających, sucha, wolna od oleju, wosku i kurzu.

- narzędzia czyścić wodą; utwardzone pozostałości lakieru PU ANTYKOLOR można usunąć wyłącznie mechanicznie;

do aplikacji lakieru używaj wyłącznie wałków AQUATOP z oferty firmy Dr. Schutz.

- temperatura podłoża i lakieru PU ANTYKOLOR podczas aplikacji i schnięcia nie może spaść poniżej +15°C;

optymalne warunki to temperatura w zakresie 18–25°C.

- należy przestrzegać przepisów BHP obowiązujących w miejscu zastosowania.

## APLIKACJA

Na podłożach niechłonnych, ale porowatych i silnie chropowatych, nałożyć dwie warstwy w ilości 50 ml/m²

na warstwę np. linoleum o otwartych porach, wykładziny podłogowe noszące ślady zużycia podczas

renowacji.

Na podłożach chłonnych (drewno, beton, podłogi zacierane), po zagruntowaniu, nałożyć dwie warstwy

w ilości 50 ml/m²; zalecamy aplikację dwóch obfitych warstw w ilości około 100 ml/m² (10 m²/l) na warstwę.

## CZAS SCHNIĘCIA

Po wyschnięciu pierwszej warstwy (1-3 godzin) można ostrożnie chodzić i aplikować druga warstwę.  Zalecamy, aby druga warstwę aplikować zaraz po wyschnięciu pierwszej.                                                               Jeśli jednak drugą warstwę będziemy aplikowali po 48 godzinach, wymagane jest szlifowanie matujące całej powierzchni siatką MIRKA o gradacji 150. Należy zachować ostrożność, aby nie zeszlifować pierwszej warstwy.

Powierzchnie można delikatnie użytkować po 12 godzinach po aplikacji drugiej warstwy. Po 24 godzinach osiągane jest około 80% utwardzenia lakieru. Pełną trwałość uzyskuje się po 7 dniach.

Uwagi:

- Niskie temperatury, wysoka wilgotność i słaba wentylacja mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia.

W niesprzyjających warunkach mogą wystąpić przebarwienia od mlecznego do białego.

- Ruch powietrza może przyspieszyć parowanie wody. W tym celu zalecamy użycie suszarki Dr. Schutz TG1.

- Nie czyścić powierzchni na mokro przez pierwsze trzy dni. Po tym okresie zalecamy do bieżącego mycia używać

wyłącznie produkt o nazwie handlowej PU CLEANER. Stosowanie innych produktów może spowodować

osłabienie lakieru oraz jego odporności na chemikalia

Strona 2 z 5

- Unikać zakrywania powierzchni przez pierwsze 10-14 dni. Ostrożnie wstawiać meble.

KARTA TECHNICZNA

WERSJA z 12 maja 2025 roku

PRODUKT-INFORMATION

Versionsdatum: 12.05.2025

# PU Antykolor

## CZYSZCZENIE I PIELEGNACJA

Do bieżącego mycia powierzchni z lakierem PU ANTYKOLOR zalecamy produkt o nazwie handlowej                 PU Cleaner

W miejscach narażonych na intensywne ścieranie (np. kółka krzeseł, piasek itp.) należy zastosować środki

zapobiegawcze np. odpowiednie maty ochronne, wycieraczki wejściowe, podkładki pod nogi mebli.

Miejsca te mogą wymagać intensywnej pielęgnacji lub w zależności od stopnia zużycia, należy rozważyć

wcześniejszą renowację.

Należy zapoznać się z naszymi instrukcjami pielęgnacji podłóg i poszczególnych obiektów dostępnymi

na stronie www.dr-schutz.eu.

Usuwanie plam:

W porównaniu z innymi powłokami, PU ANTYKOLOR charakteryzuje się szczególnie wysoką odpornością na

substancje chemiczne powodujące powstawanie plam i zapobiega ich wnikaniu w podłogę. Bardzo

agresywne barwniki mogą nadal powodować przebarwienia – choć z opóźnieniem i w mniejszym stopniu –

i należy je usunąć jak najszybciej. Podłogi zabezpieczone preparatem PU ANTYKOLOR można skutecznie

usunąć za pomocą środka do usuwania plam ANTICOLOR STAIN REMOVER.

## MAGAZYNOWANIE

Chronić przed mrozem. Magazynować i przechowywać w temperaturze nie niższej niż +5 st. C i nie wyższej

niż + 25 st. C. Nie trzymać na słońcu.

Trzymać poza zasięgiem dzieci.

Minimalny okres przydatności do użycia w nieotwartym oryginalnym opakowaniu od daty produkcji:

12 miesięcy. Należy przestrzegać daty produkcji podanej na opakowaniu.

Podczas przechowywania w warunkach zależnych od temperatury oraz w otwartych pojemnikach może

tworzyć się suchy osad. Przed użyciem należy odcedzić.

## SKŁADNIKI

Składniki: Woda / Poliakrylan / Poliuretan / Etery glikolowe / Krzemionka / Woski / Dodatki / Konserwanty

Decopaint 2004/42/IIA(j)(140)140 / GISCODE W3/DD+ (2-składnikowy lakier poliuretanowy na bazie wody,

LZO 5 - 15%, bez NMP) ADR/RID: Nieklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów

transportowych.

CLP/GHS:

Lakier bazowy: nie podlega wymogom oznakowania. UFI: 8U81-1017-N00N-S9G2 satyna / CS81-H0AU-C004-

Strona 3 z 5

3XW0 extra mat / 0410-R0R6-H00F-EANY półpołysk

KARTA TECHNICZNA

WERSJA z 12 maja 2025 roku

PRODUKT-INFORMATION

Versionsdatum: 12.05.2025

# PU Antykolor

UTWARDZACZ: Środek sieciujący: GHS07. Uwaga. Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcję alergiczną. UFI: 3A21-J0K2-D001-GC65. Więcej informacji na temat oznakowania i bezpiecznego postępowania znajduje się w Karcie Charakterystyki.

Nawet w przypadku stosowania produktów niskoemisyjnych należy przestrzegać standardowych środków ostrożności. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Puste opakowania można wyrzucać razem z odpadami domowymi lub poddawać recyklingowi.

## INFORMACJE DODATKOWE

  - Mieszane produkty dwuskładnikowe mogą uwalniać dwutlenek węgla i ciśnienie. Nigdy nie zamykaj szczelnie mieszanek dwuskładnikowych, ponieważ grozi to pęknięciem!

  - Zwróć uwagę na numer partii. Używaj tylko produkty o tym samym numerze partii w ciągu jednej aplikacji. W przypadku użycia różnych partii, przed przetworzeniem wymieszaj produkt w oddzielnym pojemniku.

  - Wszystkie dane oparte są na temperaturze 23°C/50% wilgotności względnej / 3 wymiany powietrza na godzinę. Warunki na miejscu mogą się różnić i prowadzić do różnych wyników.

  - Jeśli konieczne jest zapewnienie specyficznej odporności dla konkretnego projektu (np. na środki dezynfekujące, barwniki lub chemikalia), zalecamy przeprowadzenie wstępnych testów z produktami stosowanymi na miejscu.

  - W przypadku ciągłej lub okresowej ekspozycji na agresywne czynniki (np. dozowniki do dezynfekcji rąk, opony, kółka krzeseł itp.) zalecamy stosowanie mat ochronnych. Zalecamy czyszczenie powierzchni przynajmniej raz dziennie zalecanym produktem PU CLEANER. Po umyciu podłogi nie wprowadzać np. opon na mokrą powierzchnię

  - W przypadku ogrzewania podłogowego należy przestrzegać instrukcji producenta podłogi.

  - Przydatność do pływających wykładzin podłogowych jest wątpliwa ze względu na proces i użytą wodę. Lakier zalecamy aplikować po wyschnięciu podłogi, najlepiej na drugi dzień po wyczyszczeniu powierzchni podłogi

  - Podłoża ulegające degradacji pod wpływem światła (EP, guma) mogą ulegać degradacji pod lakierem bezbarwnym w miejscach o dużym naświetleniu, co może czasami prowadzić do utraty przyczepności powłoki. W takich przypadkach zalecamy zatem zastosowanie światłoszczelnej powłoki PU Color.

  - Nie można zagwarantować niezawodnego działania na bezchlorowych wykładzinach winylowych, tzw. wykładzinach poliolefinowych.

Nasze poniższe publikacje, w ich aktualnej formie, stanowią integralną część niniejszej Karty Technicznej:

–  Ogólne informacje dotyczące stosowania środków powierzchniowych Dr. Schutz.

– Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.

– Instrukcja przygotowania podłogi do lakierowania dostępna na żądanie

Powyższe materiały drukowane, a także niniejsza informacja o produkcie w aktualnej formie, są dostępne na stronie

Strona 4 z 5

internetowej lub na żądanie pod adresem podanym poniżej.

KARTA TECHNICZNA

WERSJA z 12 maja 2025 roku

PRODUKT-INFORMATION

Versionsdatum: 12.05.2025

# PU Antykolor

## Dr. Schutz - We Care About Floors

| Hauptsitz | Dr. Schutz GmbH | tel +49 (228) 95352-0 |
| --- | --- | --- |
| Deutschland | Holbeinstraße 17 | fax +49 (228) 95352-29 |
|  | 53175 Bonn | email: zentrale@dr-schutz.com |
|  | Deutschland | www.dr-schutz.com |
| Polska | Dr. Schutz Polska sp. z o. o. |  |
|  | ul. Dekoracyjna 3 |  |
|  | 65-722 Zielona Góra | Andrzej Zabiega |
|  |  | tel +48535500483 |
|  |  | e-mail: andrzej.zabiega@dr-schutz.eu |
|  |  | www.dr-schutz.eu |

Strona 5 z 5

Nasze porady dotyczące zastosowań są udzielane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i najnowszym stanem techniki. Dlatego też, stosując nasze produkty, pod warunkiem ścisłego przestrzegania określonych instrukcji użytkowania i naszych zalecanych procedur, nie dojdzie do uszkodzenia materiałów, do których są przeznaczone. Należy jednak pamiętać, że stosowanie naszych produktów pozostaje poza naszą kontrolą, odbywa się na Państwa odpowiedzialność i nie zwalnia z obowiązku przetestowania dostarczanych przez nas produktów pod kątem ich przydatności do zamierzonych procesów i celów. Nasze porady nie są zatem wiążące i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej wobec nas – w tym w odniesieniu do praw własności intelektualnej osób trzecich. Należy przestrzegać wszystkich stosownych zaleceń, wytycznych i norm, a także powszechnie przyjętych praktyk inżynierskich.