#  1 OPIS PRODUKTU

Dyspersja polimerowa(obiektowa) przeznaczona do zabezpieczania i pielęgnacji nowych podłóg lub używanych, poddanych gruntownemu czyszczeniu. Tworzy powłokę, która chroni podłogę przed działaniem środków dezynfekujących w gabinetach lekarskich, szpitalach i aptekach. Zmniejsza przyczepność brudu i ułatwia pielęgnację.

- powłokę można szybko i łatwo poddać procesowi renowacji.

- pozostawia antypoślizgową, odporną na zarysowania powłokę z połyskiem (stopień połysku 11 – 15).

- w porównaniu ze zwykłymi powłokami konwencjonalnymi(np. Secura Matowa Powłoka Polimerowa produkcji firmy Dr. Schutz) posiada zwiększoną odporność na środki dezynfekujące i związki zawierające alkohol.

#  2 PRZEZNACZENIE

Podłogi PCW oraz linoleum. Może nadawać się również na wykładziny kauczukowe, jednak należy wcześniej wykonać próbę aplikacji.

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dot. podłóg i budynków na stronie [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

#  3 SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem należy intensywnie wstrząsnąć pojemnikiem **Medica Powłoka Polimerowa**. Nałożyć równomiernie cienką warstwę na odpowiednio przygotowaną podłogę (po instalacji i/lub po gruntownym czyszczeniu) przy pomocy **Zestawu do Nakładania Powłok.** Po około 30 do 45 min należy nałożyć drugą warstwę w kierunku poprzecznym do pierwszej warstwy. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na ok. 8 do 12 godzin. Nie polerować i nie uszlachetniać innymi produktami lub technologiami.

**Uwaga**:

- podczas aplikacji oraz schnięcia należy zapewnić odpowiednią wentylację, unikać przeciągów i silnego nasłonecznienia oraz ochronić powierzchnię przed kurzem. Przed aplikacją powłoki należy odpowiednio wcześnie wyłączyć centralne ogrzewanie podłogowe.

- niektóre środki dezynfekujące mogą rozpuścić lub odbarwić na żółto powłokę zabezpieczającą. Dlatego zalecamy stosowanie Dr. Schutz Płynu do Dezynfekcji. Przed użyciem innych skoncentrowanych środków dezynfekujących prosimy o kontakt.

#  4 ZUŻYCIE

1l = 20m2 przy aplikacji dwóch warstw – nie należy nanosić trzeciej warstwy

#  5 MAGAZYNOWANIE

**Medica Powłoka Polimerowa** powinna być magazynowana w chłodnym i suchym miejscu w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed mrozem. Temperatura przechowywania od 50 C do 250 C. nie wystawiać na intensywne nasłonecznianie.

#  6 DANE TECHNICZNE

Dane dot. składników (zalecenie EC): środki konserwujące, perfumy, rozpuszczalniki, komponenty pielęgnacyjne.

GISCODE: GE 10

pH : 9 (skoncentrowany)

ADR/RID: nie jest towarem niebezpiecznym zgodnie z przepisami transportowymi.

CLP: tego produktu nie obejmują regulacje CLP. EUH208 zawiera produkty reakcji z: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] oraz 2-metylo-2H-izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1). Może powodować reakcje alergiczne. EUH210 karta bezpieczeństwa dostępna na żądanie.

Nawet przy użyciu produktów o niskim stężeniu należy przestrzegać przepisów BHP. Opróżnione kanistry mogą być wyrzucane do śmieci z gospodarstw domowych lub transportowane do centrum recyklingu.

  **7 UWAGI SPECJALNE**

Prosimy zwrócić uwagę na nasze zalecenia techniczne dotyczące podłóg i budynków na stronie [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com).

Podczas aplikacji oraz schnięcia należy zapewnić odpowiednią wentylację, unikać przeciągów i silnego nasłonecznienia oraz ochronić powierzchnię przed kurzem. Przed aplikacją powłoki należy odpowiednio wcześnie wyłączyć centralne ogrzewanie podłogowe. Niektóre środki dezynfekujące mogą rozpuścić lub odbarwić na żółto powłokę zabezpieczającą. Dlatego zalecamy stosowanie Dr. Schutz Płyn do Dezynfekcji. Przed użyciem innych skoncentrowanych środków dezynfekujących prosimy o kontakt.

#  8 DODATKOWE INFORMACJE

## Poniższe uwagi stanowią ważną integralną część tej karty technicznej:

## - Kończą się ogólne uwagi na temat zastosowania Medica Powłoka Polimerowa.

## - Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.

## Informacje o produkcie w zaktualizowanej formie są dostępne na naszej stronie internetowej www.dr-schutz.com lub na żądanie.

## Dr. Schutz Polska Sp. Z o.o. Dr. Schutz GmbH

## Ul. Dekoracyjna 3 Holbeinstraße 17

## 65-722 Zielona Góra D-53175 Bonn

## +48 535 500 483 Tel.: +49 (0)228 / 95 35 2-40

## andrzej.zabiega@dr-schutz.eu Fax: +49 (0)228 / 95 35 2-46

## KRS 0000576980, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie E-Mail:export@dr-schutz.com

## XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego www.dr-schutz.com

## NIP 527-274-55-73, REGON 362590538

kapitał zakładowy 5.000 PLN

Powyższe informacje podane są zgodnie z naszą najlepszą wiedzą oraz technologią. Jeżeli nasze produkty są używane zgodnie z uwagami dotyczącącymi ich zastosowania, nie powinny wystąpić żadne skutki uboczne. Nie ponosimy odpowiedzialności za użycie produktów Dr. Schutz niezgodnie z naszymi zaleceniami.