|  |  |
| --- | --- |
|  **1**  | **OPIS PRODUKTU** |
|  | Kolorowe lakiery poliuretanowe na bazie wody 2K. Tylko do użytku profesjonalnego. Trwała powłoka zabezpieczająca, doskonała elastyczność i dobra odporność na bezbarwne chemikalia.Doskonałe rozpływanie się lakieru i brak nakładek przy aplikacji wałkiem aquatop. Produkt bardzo łatwy w aplikacji. Wysoka zawartość części stałych.Wybór kolorów: zgodnie z wymaganiami klienta. Możliwy wybór kolorów według próbników RAL-K5, NCS-S, Pantone i Sikkens 4041 - bez kolorów fluorescencyjnych i metalicznych. |
|  **2**  | **ZASTOSOWANIE** |
|  | Renowacja i zmiana designu istniejących elastycznych i mineralnych pokryć podłogowych. - pokrycia podłogowe wykonane z PVC, CV, LVT i kauczuku o gładkiej lub lekko strukturalnej lub ziarnistej powierzchni- podłogi z linoleum - do linoleum o otwartych porach zalecamy gruntowanie produktem Lino Primer produkcji firmy Dr. Schutz - lakierowanie podłóg mineralnych wcześniej przetestowanych na kompatybilność z lakierami i zatwierdzonych przez producenta podłogi do stosowania jako podłoga ostateczna – podłogę mineralną należy wcześniej zagruntować produktem Primer produkcji firmy Dr. Schutz; należy wykonac próby na podłogach mineralnych – zalecamy w obecności przedstawiciela firmy Dr.Schutz- chłonne podłoża kamienne i płytki ceramiczne po zagruntowaniu produktem Super Bond produkcji firmy Dr. Schutz- podłogi wylewane (tzw. żywiczne) grubowarstwowe epoksydowe i poliuretanowe- podłogi drewniane i korkoweTrwałość powłok zabezpieczających na powierzchniach bardziej strukturalnych oraz z wgłębieniami musi zostać wcześniej zaakceptowana po przeprowadzeniu testów (\*).Może być również stosowany jako farba do linii boisk na podłogach sportowych. |
|  **3**  | **APLIKACJA** |
|  | Produkt należy dobrze wymieszać w oryginalnym opakowaniu wstrząsając przez ok. 10 min. Otworzyć opakowanie i dodać środek sieciujący (utwardzacz) M do lakieru bazowego w stosunku 10:1 i natychmiast dokładnie wymieszać. Otworzyć pojemnik z produktem i pozostawić 10 minut. Lekko wymieszać ponownie – produkt nadaje się do użytku. Nie należy przygotowywać więcej gotowego produktu niż będzie możliwe zużycie w ciągu 2 godzin (20 ° C). Kolor PU aplikować przy temperaturze nie niższej niż 15 ° C na dokładnie oszlifowanej całkowicie oczyszczonej powierzchni – należy dokładnie stosować się do naszych instrukcji dedykowanych do poszczególnych pokryć podłogowych. Aplikować wałkiem Aquatop w jednej lub dwóch warstwach, aż do uzyskania w zależności od oczekiwanego efektu.Uwagi:- powierzchnia musi być odpowiednio przygotowana i zmatowiona, czysta, sucha, pozbawiona tłuszczy, olejów, wosków i innych zabrudzeń oraz pyłu i kurzu.- aby osiągnąć dobre pokrycie farbą podłogi z linoleum o otwartych porach, drewniane i podłogi z wyraźną strukturą muszą być pokrywane co najmniej dwiema warstwami.- przed nałożeniem koloru PU dokładne mieszanie jest niezbędne dla zapewnienia odpowiedniej i jednorodnej mieszanki kolorów. Zwróć uwagę na dołączony wzór rozprowadzania farby, który został stworzony w tej produkcji. Znajdziesz go w polu oznaczonym X.- w pojemniku mogą powstać nierozpuszczone części farby; aby je oddzielić należy użyć siatkę przy wylewaniu farby; siatka jest dołączona do produktu - temperatura podłogi i pomieszczenia nie może być niższa niż + 15 ° C podczas aplikacji i schnięcia.- należy przestrzegać i bezwzględnie stosować się do instrukcji |

|  |  |
| --- | --- |
|  **4**  | **ZUŻYCIE** |
|  | Około 80 ml / m² (12 m² / l) przy dwóch warstwach.Należy wziąć pod uwagę, że w zależności od chłonności i kontrastu powierzchni może być konieczne więcej warstw, aż do pełnego pokrycia. W przypadku odcieni o mniejszym stopniu krycia należy zastosować dodatkowe warstwy (\*). W przypadku bardzo chłonnych podłoży możliwe jest zwiększenie zużycia w zależności od chłonności. |
|  **5**  | **CZAS SCHNIĘCIA** |
|  | Po aplikacji pierwszej warstwy można aplikować kolejną nie szybciej niż po 1 godzinie. Warunki klimatyczne mogą spowodować potrzebę schnięcia 2 godziny. Kolejne warstwy należy aplikować z zachowaniem np. 1 lub 2 godzinnej przerwy ale nie większej niż 10 godzin. Przy aplikacji kolejnej warstwy należy ostrożnie chodzić po podłodze i nie przeciągać po jej powierzchni przedmiotów. Nie dosuszać. Podczas aplikacji wyłączyć klimatyzacje, wentylacje i ogrzewanie podłogowe. Powierzchnię polakierowana można ostrożnie użytkować po 12 godzinach po aplikacji ostatniej warstwy. Kolorowe farby poliuretanowe PU Color nie stanowią zasadniczego zabezpieczenia powierzchni podłogi – kolorowy lakier należy zabezpieczyć lakierem bezbarwnym PU Siegel. Po 24 godzinach lakier osiąga około 80% wytrzymałości. Po 7 dniach produkt jest w pełni trwały i odporny na chemikalia. (20°C, 50% wilgotności względnej, wymiana powietrza).Niskie temperatury, podwyższona wilgotność i słaba wentylacja mogą wydłużyć czas schnięcia. Unikaj układania dywanów i chodników w ciągu pierwszych 10-14 dni. Ostrożnie wstaw meble. Powierzchni nie wolno przecierać wilgotną ściereczką przez pierwsze trzy dni. |
|  **6**  | **CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA** |
|  | Po całkowitym utwardzeniu lakieru do usuwania codziennych zabrudzeń użyj produktu o nazwie PU Środek do Codziennej Pielęgnacji.Okresową pielęgnacji uzupełniającą standardowe zużycie powłoki należy przeprowadzać produktem Emulsja Zabezpieczająca Mat lub Emulsja Zabezpieczająca Połysk.Renowacje powierzchni przeprowadzać lakierem poliuretanowym PU Siegel.Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami czyszczenia i pielęgnacji na stronie [www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu)  |
|  **7**  | **MAGAZYNOWANIE** |
|  | Chronić przed mrozem. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Okres ważności 12 miesięcy w nieotwieranym oryginalnym opakowaniu od daty produkcji. Farby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.Podczas przechowywania przy elementach grzejnych i w otwartych pojemnikach może wystąpić zaschnięcie produktu i pojawienie się żelowych grud. Produkt każdorazowo dokładnie wymieszać w pojemniku przed dodaniem utwardzacza i przed użyciem przelać przez sitko. |
|  **8**  | **SKŁAD** |
|  | Składniki: woda, poliakrylan, poliuretan, eter glikolu, krzemionki, woski, dodatki. Zawiera 1,2-benzizotiazol-3 (2H) -on. Może powodować reakcję alergiczną.voc (g / l) ok. 80-100 w mieszance (ISO11890) w zależności od koloru / GISCODE: W3DD + / 2004/42 / IIA (j) (140) 140. ADR / RID: towar nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (lakier główny i środek sieciujący).CLP (lakier bazowy): nie wymaga etykietowania.Puste pojemniki można utylizować wraz z odpadami komunalnymi lub śmieciami.CLP (Crosslinker M): GHS 07, uwaga. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P280 Nosić rękawice ochronne / ochronę oczu. P362 Zdjąć zanieczyszczoną odzież. P405 Przechowywać pod zamknięciem. EUH204 Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcję alergiczną. |

|  |  |
| --- | --- |
|  **9**  | **UWAGI SPECJALNE** |
|  | - zmieszane produkty 2K mogą wytwarzać dwutlenek węgla i ciśnienie. Nigdy nie trzymaj zmieszanych dwóch produktów w zamkniętym oryginalnym opakowaniu - ryzyko pęknięcia!- wzorniki kolorów są zbliżone kolorystycznie do faktycznych tonów koloru farby; pamiętaj więc, aby pokazać klientowi załączoną próbkę koloru; ta próbka koloru została utworzona z farby faktycznie znajdującej się w pojemniku w danej dostawie. - w razie wątpliwości zawsze zalecamy najpierw przedstawienie klientowi koloru próbki do zatwierdzenia, ponieważ ten sam odcień może wyglądać inaczej w zależności od różnych czynników, takich jak źródło światła, zastosowany wałek, temperatura pomieszczenia, stopień połysku, zastosowana ilość, faktura powierzchni itp.! - kolorowy lakier poliuretanowy nie powinien stanowić zasadniczej powłoki na podłodze gdyż może się intensywnie ścierać- zalecamy, aby zaaplikowany lakier PU Color dodatkowo pokryć dwiema warstwami bezbarwnych lakierów PU Siegel lub PU Antycolor – powłoki takie stanową doskonałą ochronę podłóg i dają minimum 36 miesięcy gwarancji użytkowania powłoki oraz 30 lat gwarancji na niezmienność wyglądu całego systemu - w obszarach o silnym działaniu ściernym (np. kółka krzeseł, piasek na wejściu, ...) należy podjąć środki zapobiegawcze (np. odpowiednie maty ochronne, strefy wycieraczkowe); obszary te wymagają intensywnej lub wcześniejszej renowacji w zależności od potrzeb estetycznych.- w przypadku zamalowywania wyjątkowo ciemnych kolorów, które mają zostać przemalowane wysoce matowym wykończeniem, zaleca się dodanie 10% koloru PU do lakieru bezbarwnego tworzącego warstwy wierzchnie, aby przełamać mleczne matowe wykończenie. - narzędzia oczyść wodą; stwardniałe pozostałości farby można usunąć tylko mechanicznie; zalecamy stosowanie nowych, suchych wałków malarskich Aquatop.- zanotuj nr partii produktu; stosuj tylko produkty z tym samym nr partii na powierzchni tego samego pomieszczenia; jeśli produkty maja różne nr partii - wymieszaj je w osobnym pojemniku przed uzyciem- (\*) zapytaj o porad naszych specjalistów- barwiące produkty (np. farby do włosów, kolorowe środki dezynfekujące rany), a także migracja plastyfikatora (np. wykonana z gumy) mogą prowadzić do nieodwracalnego odbarwienia warstwy uszczelniającej; jeśli ma być zagwarantowana specyficzna dla obiektu odporność na środki dezynfekujące ręce i narzędzia, zalecamy odpowiednie wstępne testy z użyciem preparatów stosowanych na miejscu; w razie wątpliwości należy wcześniej skonsultować się z naszymi specjalistami |

|  |  |
| --- | --- |
|  **10**  | **INFORMACJE** |
|  | Ta publikacja w obecnej formie jest uważane za część tego arkusza informacyjnego:- Ogólne informacje na temat stosowania produktów Dr. Schutz do ochrony powierzchni- Karta Charakterystyki dostępna na żądanie.Wymienione materiały drukowane, a także informacje o tym produkcie w jego najbardziej aktualnej formie, są dostępne za pośrednictwemstrona internetowa [www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com) lub na żądanie pod adresem podanym poniżej. |

**Dr. Schutz - We Care About Floors**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dr. Schutz GmbHHolbeinstraße 1753175 BonnTel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29E-Mail: zentrale@dr-schutz.com |  | PolskaDr. Schutz Polska sp. z o. o.ul. Dekoracyjna 365-722 Zielona Góratel. +48 535 500 483e-mail andrzej.zabiega@dr-schutz.eu[www.dr-schutz.eu](http://www.dr-schutz.eu) |

Powyższe informacje i dane techniczne są zgodne z aktualnym stanem wiedzy i z najnowszą technologią. Dlatego też, niemożliwe jest uszkodzenie podłóg podczas używania naszych produktów postępując zgodnie z podanymi instrukcjami stosowania i naszego proponowanego podejścia do tych produktów. Jednakże, zastosowanie naszych produktów jest poza naszą kontrolą, na własną odpowiedzialność stosującego i nie zwalnia stosującego od testowania produktów dostarczonych przez nas odpowiednio do zamierzonych procesów i celów. Nasze informacje i rady nie są wiążące i w związku z tym - w odniesieniu do wszelkich praw osób trzecich - nie mogą być powołane jako podstawa odpowiedzialności przeciwko nam. Należy przestrzegać obowiązujących zaleceń, wytycznych i norm, jak również uznanych przepisów technicznych. Informacje zawarte w tej publikacji są jedyne aktualne, a wersje poprzednie tracą ważność.