|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Niżej wymienione produkty podłogowe zostały pomyślnie przetestowane na zastosowanie powłoki zabezpieczającej z lakieru poliuretanowego PU Siegel w podanych rodzajach wraz ze środkiem gruntującym Primer. Prosimy stosować produkty wg wskazań.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Producent** | **Produkt** | **zastosować**  **1x Primer,**  **2x PU Anticolor** | **zastosować**  **1x Primer,**  **2x PU Color,**  **1x Super PU Siegel** | | **Ardex DE** | Pandomo K1 | ok | ok | |  | Pandomo K2 | ok | ok | |  | FA 20 | ok | ok | |  | K55 | ok | ok | |  | K80 | ok | ok | |  | K 301 | ok | ok | | **Bostik DE** | Niboplan 300 | ok | ok | |  | Niboplan Best | ok | ok | |  | Niboplan Express | Ok, without Primer | Ok, without Primer | | **Chemotechnik DE** | Megaplan | ok | ok | | **Chemos CZ** | CHEMOS Garáž | ok | ok | | **Thomsit (PCI) DE** | XXL Power | ok | ok | |  | XXL Xpress | ok | ok | |  | SL 85 | ok | ok | | **Kiesel DE** | Servoplan S111 | ok | ok | |  | Servoplan P 200 Plus | ok | ok | | **Mapei DE** | Ultraplan Maxi | ok | ok | |  | Ultraplan Quick Traffic | ok | ok | |  | Ultraplan Fast Truck | ok | ok | | **Schönox DE** | DSP | ok | ok | | **Sopro DE** | DFS 963 | ok | ok | |  | DFS 964 | ok | ok | |  | DFS 965 | ok | ok | | **Uzin DE** | SC 993 | ok | ok | | **Wakol DE** | Z 615 | ok | ok |   Aplikację lakieru przeprowadzać zgodnie z INSTRUKCJA APLIKACJI NA PODŁOGACH MINERALNYCH  Dr. Schutz - We Care About Floors   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Dr. Schutz GmbH  Holbeinstraße 17  53175 Bonn  Tel.: + 49 (0)228 / 95 35 2-0  Fax: + 49 (0)228 / 95 35 2-29  E-Mail: zentrale@dr-schutz.com | Dr. Schutz Polska  ul. Dekoracyjna 3  65-722 Zielona Góra  Tel. 535500483  andrzej.zabiega@dr-schutz.eu |  |  |   Wyżej wymienione porady techniczne dotyczące aplikacji zgodne są z naszą najlepszą wiedzą i najnowszą technologią. Dlatego też, korzystając z naszych produktów z uwzględnieniem podanych instrukcji i sugerowanych przez nas metod nie spowoduje uszkodzenia materiałów dla których te produkty są przeznaczone. Korzystanie z naszych produktów nie zwalnia użytkownika z własnych badań i sprawdzania zachowania stosowanych produktów, które dostarczamy pod kątem ich przydatności do zamierzonych procedur i celów. Nasze porady są zatem niewiążące i nie można ich wysuwać przeciwko nam - nawet w odniesieniu do jakichkolwiek praw własności osób trzecich. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, wytycznych i norm, a także zasad technologii. Wraz z wydaniem tej informacji o produkcie poprzednie wersje tracą ważność. |